技术指标方案：

技术参数指标

1、质量标准参照国家QB/T1002-2015皮鞋行业标准制作，

2、鞋面： （1）采用优质头层软牛皮,A级,白色，柔软，结实，不松面，易清洁。 （2）质地柔韧具有软硬兼顾,透气性强,舒适大方,易于打理等性能。 （3）牛皮厚度平均为1.3mm-1.7mm。

3、内里：头层猪皮里。

4、鞋垫：采用白色，防滑，耐磨，静音，有减少疲劳设计，可有记忆缓震气囊。3.5mm天然乳胶环保外贴头层猪皮垫面，脚弓处贴合半月形乳胶垫，增加脚跟部位支撑，脚掌部位应符合人体工学设计，具备按摩凸点，以减轻足部疲劳。

5、鞋底：采用EVA材料，全掌型气垫大底，高度3.0-5.0cm，自有设计的止滑刻纹，弹性佳，耐磨，止滑，静音，鞋底跟部加装高弹性树脂软气垫，鞋底与鞋面360度。后跟处采用包边，不刮脚。

6、尺码: 34# - 42#（每个码数中间要求都有半码设计）

- 所投货物检测报告(投标文件中提供以下检测证明)： （1）产品耐折第三方检测证明（折后新裂纹长度≤5.0mm） （2）大底耐磨度第三方检测证明（磨痕长度≤14.0mm） （3）帮底剥离强度第三方检测证明≥50N/cm （4）外观质量第三方检测证明 （5）标识标志第三方检测证明 （6）材质第三方检测证明（牛皮革头层） （7）环保无毒第三方检测证明（1.甲醛含量≤300mg/kg，可分解致癌芳香胺染料含量≤30mg/kg） （8）提供ISO9001:2015质量管理体系认证，ISO14001:2015环境管理体系认证，ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书 （9）3A认证，重合同守信用证书。 - （10）生产厂家的外观设计专利证书 - 同类业绩证明

8、数量：486双